DATENBLATT

# CLUB N03451

Materialzusammensetzung:	100% Polyurethan

Gewicht:	500 g/m2

Rapport:	-

Scheuerwerte:	50.000 nach Martindale

Pflegeanleitung:	.) waschbar 30°

.) Bügeln bei leichter Einstellung

(nur auf der Rückseite)

Breite:	140 cm

Eigenschaften:	Blutresistent

Urinresistent

Speichelresistent

Schweißresistent

Desinfektionsresistent

nicht luftdurchlässig

nicht wasserdampfdurchlässig